Maulprofilrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Form MF-FM   						        ÖNORM EN 1916 / ÖNORM B 5074

Keilgleitdichtung, mit BKU-PE-HD-Auskleidung

DN 1200/900 – 3600/2250 - schalungserhärtet

Entwässerungsleitung aus Stahlbetonrohren Typ 2

nach DIN EN 1916 - DIN V 1201 und

den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1,

Form SB-MF-FM Maulquerschnitt mit Fuß und Falzmuffe

Herstellungsverfahren „in der Schalung erhärtet“
Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610 und den Vorschriften des Herstellerwerks

(Verlegerichtlinien zum Einbau von Fertigteilen mit nicht-rotationssymmetrischen Querschnitt)

Prüffähige Statik gem. ATV-DVWK A 127

mit zusätzlicher vollflächiger Innenauskleidung aus PE-HD nach EN ISO 1872-1

Wandstärke mind. 4 mm / 5mm

mechanisch im Rohrbeton, mit Stegprofilen, verankert 
(aufgeklebte oder – kaschierte Auskleidung unzulässig!)

Fugenausbildung mit Tiefbettfuge und Doppelverschweißung

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 12 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser

DN (B) / DN (H)		.... mm / …. mm
Baulänge 		.... m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de